модель накопления поврежденности при пластической деформации

Трофимов В.Н.

Глазов, Россия

Обработка металлов давлением без образования поверхностных и внутренних трещин является актуальной задачей. Для процессов холодной пластической деформации широкое применение получили критерии поврежденности, предложенные в [1-3]. Модель, предложенная в работе [4], учитывает автомодельность процесса пластической деформации [5].

Процесс изменения плотности планарных дефектов (микротрещин) при пластической деформации должен быть нелинейным и описываться кинетическими уравнениями нелинейной динамики для систем с сильной положительной связью [6], например,

dDdt=Nβ,      β>1,

где t – кинетический параметр, определяющий длительность изменения величины N, например, время.

Принимая, что процесс пластической деформации можно разбить на этапы, в пределах каждого из которых процесс пластической деформации является монотонным и коэффициент β остается постоянным, и, используя в качестве кинетического параметра нормированную величину удельной энергии  u  [7], для i-го этапа деформирования получим условие (критерий) деформирования без разрушения

Ψi=ΛiΛpi<1.

где Λрi - предельная степень деформации, допускаемая на i-ом этапе, зависящая от начальной или накопленной плотности планарных дефектов, вида кривой упрочнения металла, показателя напряженного состояния k.

Полученный критерий отличается от критериев рассматриваемых в работах [1-4] по реализации процедуры учета накопления поврежденности: она определяется не из условия суммирования поврежденности накопленной на всех этапах деформирования, а из условия Ψi≤1, проверяемого на конкретном этапе.

Анализ экспериментальных данных [1-3] показал, что существует вида β=β(k)

β=Е1⋅ехр(Е2⋅k)+E3,

где Е1, Е2, Е3 – коэффициенты аппроксимации.

Для проверки применимости предлагаемого критерия использованы экспериментальные данные для стали 30 для разных схем нагружения [1-3].

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что критерий Ψ может быть использован для решения практических задач обработки металлов давлением.

Литература

1. В.Л.Колмогоров.  Напряжения. Деформации. Разрушение. М.: Металлургия. 1970, 229.

2. Пластичность и разрушение. М.: Металлургия. 1977, 336.

3. А.А.Богатов, О.И.Мижирицкий, С.В.Смирнов. Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. М.: Металлургия. 1984, 144.

4. В.Л. Колмогоров, Б.А. Мигачев, В.Г.Бурдуковский. Металлы. 1995, № 6, 132-141.

5. В.В.Рыбин. Большие пластические деформации и разрушение металлов.  М.: Металлургия. 1986, 224.

6. Г.Г.Малинецкий. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент: Введение в нелинейную динамику. М.: Эдиториал УРСС. 2000, 256.

7. В.Н.Трофимов. Известия вузов. Черная металлургия. 2002,  №5, 24-28.