АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ДЕТАЛЕЙ В РАДИОГРАФИЧЕСКОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Сидоров Ю.Д., Ли Н.И., Хабибуллин А.С.

Казань, Россия

Оценка качества радиографического изображения, которая на практике проводится визуально при рассматривании в проходящем свете негатоскопа, отличается от оценки других фотографических изображений, так как сравнение с объектом исследования воз-можно только весьма условно. Достоверность результатов в промышленной радиографии зависит от степени различаемости интересующих деталей по их размерам и поглощатель-ной способности. Готовый радиографический снимок можно охарактеризовать параметра-ми качества изображения:

- общая нерезкость, которая включает в себя совместное действие всех видов нерезкостей на размытие изображения;

- оптический контраст, который пропорционально воспроизводит радиационный конт-раст; связь между оптическим и радиационным контрастом определяется градиентом ха-рактеристической кривой пленки: чем он выше, тем меньший радиационный контраст мо-жет быть извлечен наблюдателем из оптического изображения и тем выше выявляемость дефектов;

- минимально различимая разность оптических плотностей между дефектом и соседним, заведомо бездефектным участком, определяется физиологическими особенностями зре-ния, яркостью негатоскопа, размерами и формой изображения дефекта.

Количественные измерения радиационной чувствительности, градиента и зернистости показывают, что вопреки установившемуся мнению чувствительность не является подхо-дящей характеристикой для оценки существенных свойств радиографической пленки. Чувствительность радиографической пленки прямо не оказывает влияние на качество изо-бражения и может быть использована только как технологический фактор при определе-нии времени экспонирования.

Радиографическая пленка и технология химико-фотографической обработки должны рассматриваться в качестве единого целого, главные свойства которого задаются градиен-том и гранулярностью.

Зернистость радиографического материала является важнейшим фактором для выявле-ния деталей изображения. Зернистость порождает шум, в то время как градиент оказывает влияние на распознаваемость деталей. Со снижением среднего размера микрокристаллов снижается радиационная чувствительность и структурная зернистость. При этом одновре-менно снижается и квантовая зернистость, обусловленная природой и свойствами ионизи-рующего излучения.

Разрешение мелких и малоконтрастных деталей эмульсионным слоем ограничено, так как, либо контраст детали снижается из-за размытия, и глаз больше не воспринимает ее структуры, либо деталь, контраст которой уменьшился из-за размытия, не может больше восприниматься из-за зернистости.

Выбор оптимальных физико-технических условий получения радиографического изображения всегда содержит в себе поиск компромисса для получения максимума ин-формации при минимальной дозе облучения. Основным ограничением в получении требу-емого результата являются свойства всей используемой системы, включающей в себя не только технические средства контроля, но также свойства контролируемого объекта, усло-вий химико-фотографической обработки и человеческого глаза – главного анализатора ра-диографического изображения.

Литература

1. С.В. Румянцев. Радиационная дефектоскопия. М.: Атомиздат. 1974, 512 с.