РОЛЬ  МАСШТАБНОГО И СКОРОСТНОГО  ФАКТОРА В  ФОРМИРОВАНИИ  ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ  И  МИКРОМЕХАНИЗМОВ  МАССОПЕРЕНОСА  В СУБМИКРООБЪЕМАХ ПРИ  ДЕЙСТВИИ

НОРМАЛЬНОЙ  И  ЛАТЕРАЛЬНОЙ  НАГРУЗКИ

## Головин Ю.И., Тюрин А.И., Иволгин В.И., Шиндяпин В.В., Бойцов Э.А.,

## Хлебников В.В., Поверинова Г.В., Юнак М.А.

## Тамбов, Россия

Любая деформация твердых тел всегда начинается на уровне взаимодействия контактных участков имеющих характерные размеры порядка размеров шероховатостей и неровностей поверхности контактируемых участков. Практически при любых способах обработки материала они составляют от единиц нанометров до единиц – десятков микрон. При этом сложный характер локального взаимодействия подразумевает как правило одновременное действие как минимум двух нагрузок – нормальной и латеральной. Определяющим же в формировании физико-механических свойств, кинетике и микромеханизмах микро- и наноконтактной деформации являются масштабный (размер зоны деформирования), скоростной (скорость относительной деформации) и температурный (температура проведения испытания) факторы.

Поэтому цель настоящей работы заключалась в исследовании скорости относительной деформации, размера зоны деформирования и температуры - T на кинетику деформирования, величину физико-механических параметров (модуль Юнга, динамическая твердость материала - Hd, коэффициент скоростной чувствительности нано- и микротвердости - m, доля материала вытесненного в навал около отпечатка - , степень относительной деформации материала в зоне деформирования ε, коэффициент трещиностойкости – K1c, параметр Палмквиста - , микрохрупкость - , поверхностную энергию разрушения - Wp и коэффициент трения  ряда материалов (ионные и ковалентные кристаллы, металлы, объемные аморфные металлические сплавы, полимеры и керамики) в диапазоне скоростей относительной деформации от 3х10-3 до 102 с-1, перекрывающем около пяти порядков величины.

Деформирование материала в субмикрообъеме осуществляли на динамическом наноиндентометре собственной конструкции алмазной пирамидой Берковича, под действием нормального и латерального импульсов силы с варьируемой амплитудой и длительностью.

Для ряда исследованных материалов установлена зависимость кинетики формирования зоны деформирования при нормальном и латеральном нагружении, а так же определены величины – Hd, E, m, ,  K1c, , , Wp, ε,  от размеров зоны деформирования, скорости относительной деформации, температуры и прочностных свойств материала (отношения статической твердости к модулю Юнга исследуемого материала). Проведенный термоактивационный анализ позволил установить мгновенные значения ряда активационных параметров (величину активационного объема и энергии активации) процессов пластической деформации при нормальном и латеральном деформировании. Полученные значения величины активационного объема позволили установить номенклатуру структурных дефектов и кинетику доминирующих микромеханизмов пластичности при действии высоких локальных напряжений в зависимости от размера зоны деформирования, скорости относительной деформации и температуры.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №.04-02-17198 и № 06-08-01433).