Анализ условий намагничивания в разомкнутой магнитной цепи промышленных изделий в форме полых цилиндров из материала с высокой магнитной проницаемостью

Сандомирский С.Г.

Минск, Республика Беларусь

Параметром, определяющим условия намагничивания движущихся изделий в разомкнутой магнитной цепи автоматизированных средств неразрушающего контроля физико-механические свойств и структуры [1], является центральный коэффициент N размагничивания. Моделью многих изделий может быть полый цилиндр (трубка).

Анализом формул для расчета N трубок из материала с высокой магнитной проницаемостью при намагничивании параллельно образующей и сопоставлением расчетных и экспериментальных результатов показано, что в диапазоне  изменения λ трубок (0,6    50) в технических расчетах может быть использована формула

N=h×(2−h)×Э(λ)×k(λ), 	(1)     где: 	k(λ)=1+2.35ln1+0.137λ1+2.28ln1+0.284λ	,

Э(λ)=11−λ21−λ1−λ2arccosλ  для 0  1,    Э(λ)=1λ2−1λλ2−1lnλ+λ2−1−1 для  1,

 - отношение длины трубки к ее наружному диаметру, h – отношение толщины стенки трубки к ее наружному радиусу.

Сопоставлением с экспериментальными данными показано, что в расчетах и при анализе N трубок во всем практически важном диапазоне  изменения λ (0    50), и что особенно важно – для коротких полых цилиндров (0    1), когда применение формулы (1)  физически не приемлемо, может быть использовано аналитическое выражение

N=Э(λэф)×k(λэф)	(2)	, где 		λэф=λ2h1+12−h .	(3)

С использованием (2) и (3) показано, что чем меньше λ трубки, тем меньше уменьшение толщины h ее стенки снижает N. Так N трубок с h = 0.1 при λ = (0.1 − 0.2) меньше, чем у сплошного цилиндра всего на  30 % (при λ = 1 – почти в три раза).

Применение результатов проведенного ранее [2 - 5] анализа  возможностей и ограничений магнитного контроля структуры и физико-механических свойств сплошных цилиндров при намагничивании в разомкнутой магнитной цепи к анализу возможностей контроля полых цилиндров может быть осуществлено перерасчетом параметров λ и h полого цилиндра в «эффективную» относительную длину λэф сплошного цилиндра по (3).

Литература:

1. Сандомирский С.Г. Магнитный контроль физико-механических свойств изделий массового

производства в движении (Обзор). - Дефектоскопия, 1996, №7, с. 24-46.

2. Сандомирский С.Г. Чувствительность остаточной намагниченности ферромагнитных изделий к магнитным характеристикам их материалов и геометрическим параметрам.–Там же,1990,№12, с.53-59.

3. Сандомирский С.Г. Остаточная намагниченность ферромагнитного тела, намагниченного в разомкнутой магнитной цепи. – Дефектоскопия, 1997, № 8, с.50 – 59.

4. Сандомирский С.Г. Изменение чувствительности магнитного метода контроля физико-механических свойств сталей при намагничивании изделий в разомкнутой магнитной цепи (ограничения возможностей метода). – Дефектоскопия, 1998, № 7, с.72 – 81.

5. Сандомирский С.Г. Влияние магнитной предыстории изделия на результаты контроля его физико-механических свойств магнитным методом при намагничивании в разомкнутой магнитной цепи (ограничения возможностей метода). II Аналитическое моделирование.  – Там же, 2004, № 6, с.72 – 99.