ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ПОВРЕЖДЁННОСТИ  МИКРОСТРУКТУРЫ  МЕТАЛЛОВ  В ВИДЕ ПОР  И РАЗРЫХЛЕНИЙ

Волкова Т.А.

Екатеринбург, Россия

Рассмотрим металл со случайными свойствами элементов микростуктуры. Пусть известно распределение случайных модулей объемной - K(Х) и сдвиговой - G(X) деформации в точках X = (x1,x2,x3) элементов микроструктуры. Математические ожидания этих величин обозначим. K и G. Соответствующими вариациями будут Ko, Go.  В записи тензора модулей упругости используются V - объемная и D - девиаторная составляющие единичного тензора четвертого ранга. Применяя методы работы [1], в условиях статистической однородности свойств микростуктуры получим тензор поправок h к тензору средних модулей упругости. С = 3K V + 3G D. Зная  h, найдём тензор эффективных свойств композита: С*= С + h.   Параметры a, b зависят от средних модулей упругости и вычисляются при интегрировании вторых производных тензора Грина по центральному шару.

h=n=2∞3(−3a)n−1<(Ko)n>V+n=2∞2(−2b)n−1<(Go)n> D.

Особенности микроструктуры материала отражает распределение вероятностей случайных величин K(Х), G(X). Пусть (X) – случайная индикаторная функция сплошности среды, (X) – функция поврежденности.  +  = 1. Модули упругости в повреждениях в виде пор равны нулю. Повреждённость может быть представлена также микрорыхлотами, металлическая составляющая в которых составляет 70-80% их объёма [2]. Такие элементы микроструктуры способны нести некоторую нагрузку. Пусть уровень этой нагрузки характеризует случайная функция (X). Выбирая подходящую плотность распределения (X), нужно обеспечить также сходимость рядов для расчёта тензора поправок. Как правило, такие величины распределены на конечном интервале. В результате получим

K (X) = K(X),      G (X) = G(X),          (X) = (X) + (X) (X).

Зная распределение свойств микроструктуры и эффективные модули упругости, методом последовательных приближений вычисляем случайные микроструктурные напряжения [3]. Микроструктурное условие прочности представляет собой разницу между случайным эквивалентным напряжением и случайным пределом прочности. По распределению вероятности условия прочности рассчитываем развитие повреждённости металла. Рост повреждённости вызывает очередное изменение свойств композита. Зарождение макроскопических трещин в материале связано с моментом динамического обрыва диаграмм деформирования после перехода к отрицательным модулям упругости. Диаграмма деформирования переходит при этом к ниспадающей ветви.

Литература

1. Ю.В. Соколкин, Т.А.Волкова Расчет распределения деформаций и напряжений в зернистых композитах с учетом реальных моментных функций свойств микроструктуры. Механика композиционных материалов и конструкций, 1998, Т.3-4,  70 - 85.

2. В.С. Пермикин. К механизму разрушения стали при высокотемпературной ползучести.  Механика микронеоднородных материалов и разрушение. Вестник УГТУ-УПИ. Механика микронеоднородных материалов и разрушение. 2006, № 11(82), 104-109.

3. Т.А. Волкова. Распределение микро поврежденности зернистых композитов.  Вестник УГТУ-УПИ. Механика микронеоднородных материалов и разрушение. 2004, № 22(52), 27-32