МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

Никитин Е.С.

Томск, Россия

В ряде работ по изучению акустической эмиссии (АЭ) в сплавах, основанных на TiAl, а также различных марках сталей, [1-4] показано, что между распределением активности АЭ и состоянием исследуемого материала существует взаимосвязь. В работах [1, 2] приводятся результаты исследования локализации ИС АЭ. В них показано, что разрушение исследуемого образца происходит в месте, соответствующем зоне с наиболее частым появлением сигналов АЭ.

В данной работе предложена методика построения суммарных сглаженных распределений источников сигналов (ИС) акустической эмиссии (АЭ) по длине образца с течением времени при деформировании на растяжение.

Показано, что суммарные сглаженные распределения ИС АЭ, качественно отражающие локализацию деформации в образце, представляют собой периодически чередующиеся максимумы и минимумы.

При доведении эксперимента до разрушения замечено, что координата места разрушения и координата ближайшего к месту разрушения максимума сглаженного распределения отличаются не более чем на 1 мм, что указывает на возможность предсказания координаты места разрушения по сглаженному распределению при установлении дополнительных параметров, указывающих на то, в каком именно максимуме разрушение произойдет.

Таким образом, установлено, что в сглаженных распределениях наблюдается периодичность чередования максимумов и минимумов, что указывает на волновой характер локализации деформации. Установлено, что, при доведении эксперимента до разрушения, один из максимумов в полученном распределении совпадает с местом разрушения образца с точностью 1 мм.

Литература

1. Botten R., Wu X., Hu D., Loretto M.H. The significance of acoustic emission during stressing of TiAl-based alloys. P. 1: Detection of cracking during loading up in tension // Acta mater. – 2001. – № 49. – P. 1687–1691.

2. Botten R., Wu X., Hu D., Loretto M.H. The significance of acoustic emission during stressing of TiAl-based alloys. P. 2: Influence of cracks induced by pre-stressing on the fatigue life // Acta mater. – 2001. – № 49. – P. 1693–1699.

3. Lambert G.X., Sturel T., Gourgues A.F., Gingell A. Application of acoustic emission to the study of cleavage fracture mechanism in a HSLA steel // Scripta mater. – 2000. – № 43. – P. 161–166.

4. Chung-Kwei Lin, Sang-Ha Leigh, Christopher С Berndt. Acoustic emission responses of plasma-sprayed alumina-3 % titania deposits // Thin Solid Films. – 1997. – № 310. – P. 108 – 114.