АНАЛИЗ НОРМАЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН (ВОЛН ЛЭМБА), ВОЗБУЖДАЕМЫХ В МЕТАЛЛЕ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

Гуревич С.Ю., Петров Ю.В., Голубев Е.В.

Челябинск, Россия

Работа посвящена экспериментальному исследованию лазерного возбуждения в металлических пластинах нормальных волн и влиянию механизма термоакустического преобразования на параметры возбуждаемых акустических импульсов. Для этого была разработана и собрана экспериментальная установка, основными элементами которой являются: импульсный YAG: Nd3+-лазер ЛТИ-403, измеритель мощности лазерного излучения, усилитель и осциллограф. Образцы представляют собой шлифованные прямоугольные пластины из инвара размерами 270х60 и толщиной h = 0,60; 1,50; 2,00 2,90 мм. Использовалась иммерсионная ванна с водой, дном которой служит поверхность пластины. В ванне в специальном устройстве закрепляется стандартный прямой пьезоискатель (0,6; 1,25; 2,5; 5,0; 10,0 МГц). Этим же устройством осуществляется плавное изменение угла наклона плоскости искателя относительно поверхности пластины от 0° до 90° с погрешностью ±1°.

Возбуждаемые лазерным лучом ультразвуковые колебания, распространяясь по пластине, трансформируются на границе раздела «пластина–вода» в продольные волны и регистрируются пьезоискателем. По экрану осциллографа измеряют амплитуду U, частоту ν и время прохождения t упругого импульса в пластине. По времени и измеренному пути прохождения рассчитывались групповые скорости нормальных волн υн.гр, значения которых наносились на расчетные дисперсионные кривые групповых скоростей в инварных пластинах.

В результате проведенных исследований установлено:

– в пластинах возникают, в основном, симметричные волны нулевого порядка S0, частично–симметричные волны в области нулевой и первой мод (S0, S1), а также некоторые антисимметричные моды волн;

– диапазоны углов, под которыми регистрируются нормальные волны и их скорости практически не зависят от механизма лазерной генерации (испарительный гидродинамический и термоупругий).

– акустические импульсы нормальных волн независимо от толщины исследуемых пластин и резонансной частоты приёмного пьезоискателя, являются относительно низкочастотными – от 0,6 до 1,25 МГц. На эти же частоты в основном приходится и максимум амплитуды возбуждаемых нормальных волн;

Полученные результаты можно использовать при разработке и создании средств и методов контроля тонкостенных изделий из ферромагнитных металлов с помощью нормальных волн, возбуждаемых лучом лазера.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-Урал, грант 07-02-96004-р_урал_а.