АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПРИ ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ

Коннов В.В., Шелехов Г.С., Лозовский В.Н., Коннов Вл.Вл., Пронин Н.С., Глушаков И.В.

Москва, Россия

В настоящее время тысячи километров магистральных трубопроводов выработали установленный ресурс и требуют капитального ремонта с заменой изоляционного покрытия. Замену изоляционного покрытия (переизоляцию) проводят при выводе трубопроводов из эксплуатации и вскрытии трассы. Неотъемлемой частью капитального ремонта является диагностирование металла трубы и выявление элементов, подлежащих замене. Опыт работы НПЦ «МОЛНИЯ» показывает, что качественное диагностирование существующими приборами и инструментами при заданных темпах капитального ремонта является слишком трудоемкой и дорогостоящей операцией.

Авторами разработан малогабаритный автоматический сканирующий магнитный дефектоскоп, основными составляющими частями которого являются шесть специализированных магнитных диагностических блоков и магнитометрические датчики для выявления зон концентрации напряжений в трубе. Диагностические блоки позволяют бесконтактно осуществлять намагничивание тела трубы и измерять встроенными датчиками Холла рассеивание магнитного поля в зоне дефектов. Они размещены на раме самоходной тележки и обеспечивают контроль спиральной полосы стенки трубы шириной до 270 мм. Суммарная сила притяжения, развиваемая магнитными блоками, позволяет удерживать движущийся по поверхности трубы дефектоскоп массой 120 кг в любом пространственном положении. Управление скоростью перемещения дефектоскопа осуществляется дистанционно с портативного пульта управления.

Установка диагностических блоков под углом 45°5° обеспечивает максимальную производительность контроля трубопроводов при надежном выявлении как продольных, так и поперечных трещин, задиров и других дефектов.

Электрические сигналы от феррозондовых датчиков и датчиков Холла обрабатываются бортовым электронным блоком и по каналам радиосвязи передаются на компьютер оператора. Поступившая с бортового компьютера информация отображается на экране монитора в графическом виде и записывается на машинных носителях. Для определения координат повреждений стенки трубы и зон концентрации механических напряжений дефектоскоп оснащен датчиком положения. Сигнал от датчика положения обрабатывается электронным комплексом дефектоскопа и выводится на монитор в виде шкал пройденного расстояния от точки начала контроля и угловой координаты.

Экспериментально подтверждена высокая надежность, достоверность и производительность созданного дефектоскопа при диагностировании магистральных газопроводов в условиях переизоляции. Дефектоскоп применим для диагностирования различных металлоконструкций.