МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПАР В СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Новиков В.Ф., Муратов К.Р., Рышков В.А.

Тюмень, Россия

Материал трубопроводов в той или иной степени неоднороден. Это обусловлено влиянием прокатки, в результате которой химический состав и физические свойства материала в начале и конце прокатываемой полосы заметно отличаются; металл сварного шва по химическому составу и структуре отличается от химического состава и структуры металла трубы. Стыкуемые трубы даже одной марки, но изготовленные на разных заводах, могут отличаться по физико-химическим свойствам. Все это может привести к возникновению в трубопроводе коррозионных пар, где коррозионный процесс резко усиливается.

В настоящие время методы контроля трубопроводов позволяют лишь констатировать коррозию или коррозионное разрушение металла. Контроль труб на коррозионную стойкость и их разбраковка на стадии изготовления трубопровода развит недостаточно.

Целью данной научной работы является поиск метрологических параметров металлов, позволяющих предсказывать коррозионные пары.

Для исследования были взяты образцы из сталей Ст10, Ст20, 30ХГСА, 17Г1С, 09Г2С, Х65, 40Х, Р18. Измерялись термоэлектродвижущая сила образцов, их коэрцитивная сила, магнитное поле рассеяния локальной намагниченности.

Была сконструирована ячейка для измерения электрохимического потенциала стальных образцов и проведены измерения их потенциала относительно платинового и угольного электродов.

Была установлена корреляция электрохимического потенциала с магнитными параметрами образцов, которая может характеризовать локальную скорость коррозии.