МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИССИПАЦИИ И НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В МЕТАЛЛАХ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ ТЕПЛОВОГО МОНИТОРИНГА МИКРОПОВРЕЖДЕЙ

Плехов О.А., Уваров С.В., Пантелеев И. А.

Пермь, Россия,

Эволюция микро и мезо структуры металлических материалов была объектом интенсивных исследований на протяжении всего прошлого столетия. Хорошо известно, что деформация металлов, особенно пластическое течение, сопровождается высокой дислокационной активностью и образованием сложных мезоскопических дефектных структур. Процесс эволюции мезоструктуры материала сопровождается поворотами и разрушением мезоскопических объёмов, что приводит к образованию высоких внутренних напряжений и, как следствие, накоплению и диссипации энергии в материале. Отношение величины запасённой энергии () к величине пластической работы () является объектом бурных дискуссий на протяжении многих лет. В настоящие время наблюдается значительное увеличение количества теоретических и экспериментальных исследований, посвящённых данному вопросу. Интерес к данной проблеме объясняется возможностью разработки новых эффективных методов неразрушающего контроля, основанных на мониторинге изменения температуры поверхности образца. Эффективное применения данных методов требует глубокого понимания процессов накопления и трансформации энергии в материале.

В данной работе, на базе статистического описания ансамбля мезодефектов, разработана термодинамическая модель, описывающая полный баланс энергии в материале. Используя результаты решения статистической задачи, пластическая деформация была представлена в виде суммы двух физически различных составляющих (пластических и структурных деформаций) из которых только одна (структурная) может быть интерпретирована как термодинамическая переменная. Полученные кинетические уравнения были использованы при описании процесса нагрева и накопления энергии в образце в металлах при квазистатическом и циклическом нагружении. В частности, предложена теоретическая модель процесса распространения тепловых волн и локализации пластической деформации на поверхности образца на площадке текучести, проведено численное моделирование эволюции температуры в вершине усталостной трещины при малоцикловой усталости.

Результаты теоретических исследований сравнивались с экспериментальными данными, полученными с применением инфракрасной камеры CEDIP Silver 450M. Сканирование поверхности металлического образца, с точность до 0.25мК, показало, что скорость диссипации энергии различна на разных стадиях процесса деформирования образца. Завершающая стадия процесса накопления повреждений сопровождается резким ростом величины и изменением корреляционных свойств поля температуры.

Для исследования возможностей применения инфракрасного сканирования при раннем мониторинге микроповреждений, данные инфракрасного сканирования сравнивались с результатами, полученными методом акустической эмиссии.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 07-08-96001р-урал-а, 07-01-96004р-урал-а.