ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Лепихин А.М., Черняев А.П., Чернякова Н.А.

Красноярск, Россия

Оценка остаточного ресурса относится к числу обязательных процедур, выполняемых в процессе экспертизы безопасности технических устройств. Расчет проводится для наиболее характерных повреждающих факторов, к которым относится и рост усталостных трещин. Оценка ресурса на стадии роста трещин остается достаточно сложной задачей, требующей учета целого ряда параметров, характеризующих условия и характер нагружения, свойства металла, размеры начальных дефектов и др.

В работах [1,2] предложена модифицированная многопараметрическая модель скорости роста усталостных трещин, учитывающая двухчастотный характер нагружения. Основными параметрами модели являются: характерный размер зоны необратимых циклических повреждений, механические и циклические характеристики материала, начальный размер дефекта и амплитудно-частотные характеристики нагружения.

С использованием данной модели была проведена оценка остаточного ресурса типового опорного узла концевой балки крана грузоподъемность 60 т. Анализ данных периодического технического диагностирования показывает, что усталостные трещины в опорном узле являются наиболее характерным видом повреждения при сроках эксплуатации кранов свыше 6…8 лет. Характер нагружения данного узла определяется как двухчастотный с основной составляющей от веса перемещаемого груза и дополнительной от воздействия рабочих механизмов. По результатам диагностики усталостные трещины достигают 50…300 мм. Результатом расчета являлись функции распределения ресурса, построенные при различных уровнях нагруженности и начальных размерах дефектов (трещин).

Проводились оценки остаточного ресурса воздушных ресиверов. Обечайка ресивера оказывается нагруженной по двухчастотному циклу: основная нагрузка от пульсаций давления ω1 и вибрационная нагрузка от дисбаланса системы «электродвигатель-компрессор» ω2. При длительном нагружении в зонах приварки ребер опор электродвигателя и компрессора образуются усталостные трещины с выходом в стенку ресивера. Указанные трещины неоднократно обнаруживались при техническом диагностировании ресиверов. При этом всякий раз приходится решать задачу об остаточном ресурсе ресивера с учетом наличия трещины. Расчет ресурса проводился для ресивера типа 5ВХ-350/2,6. При экспертизе ресивера в 2001 г. специалистами ООО НПП «СибЭРА» в указанной опорной части была обнаружена трещина длиной 90 мм с раскрытием 1,5 мм. При расчетах ресурса уровень нагруженности σmax/σт изменялся от 0,4 до 1,2 с шагом 0,2, а отношение частот составляющих действующих напряжений ω2/ω1=10…170. Дефект сварного шва в опорной части – поверхностная полуэллиптическая трещина с длиной большой полуоси 1,0 мм. Рассчитанный остаточный ресурс, сравнивался с базовой наработкой за год, и при достижении уровней нагруженности σmax/σт=0,6 и 0,8, и соответственно, с соотношением частот ω2/ω1 больше 120 и 70 необходимо систематизировать контроль, с использованием неразрушающих методов контроля, позволяющих следить за ростом трещин в сварных соединениях опор стола крепления.

Литература

1. А.М. Лепихин, Н.А. Чернякова. Многопараметрическое вероятностное моделирование роста трещин в задачах оценки ресурса повреждаемых конструкций. Вычислительные технологии. 2002. Т. 7. Совм. выпуск. Ч.3. С. 216-219.

2. Н.А. Чернякова. Статистическое прогнозирование ресурса элементов конструкций на стадии роста усталостных трещин при двухчастотном нагружении. Красноярск: ИВМ СО РАН. 2005. 18 с.