## ЭКСПРЕСС–АНАЛИЗ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТОМЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Пудов В.И., Дорошек А.С., Макаров В.М.

Екатеринбург, Россия

Для исследования образцов из магнитомягких материалов, подвергнутых тем или иным видам обработки, отсутствуют промышленного изготовления устройства, позволяющие путем экспресс-анализа получить данные об изменении их магнитных характеристик. Для устранения данной проблемы нами разработана установка, позволяющая изучать частные и предельные квазистатические петли гистерезиса образцов.

В установке предусмотрены возможности быстрой её перестройки под разноразмерные образцы и проведения исследований по разным методикам. Она состоит из программируемого источника напряжения-тока и быстродействующего веберметра, к которым подключается система намагничивания с измерительными катушками и исследуемыми образцами. Процесс измерения проходит под управлением компьютера. Программируемый источник питания содержит ЦАП, усилитель мощности и сменный, механически переключаемый аттенюатор на прецизионных резисторах. Веберметр состоит из 4-х автономных блочных элементов: усилителя сигнала, преобразователя напряжение-частота с заданной длительностью такта, реверсивного счетчика с регистрами и коммутируемого источника опорного напряжения калибровки. Намагничивания разомкнутых образцов осуществляется в соленоидах. Установка также содержит магнитометр, предназначенный для ориентации образца в пространстве и контроля магнитной обстановки в окружающей среде или в помещении. Она обеспечивает max поле 1500 А/м, величину кванта потока 610-9Вб, диапазон рабочих частот (для квазистатических петель) - 0 - 40 Гц, число регистрируемых периодов в одной серии - до 16, измерения для усреднения результатов не ограничиваются. Измерения магнитных свойств образцов и снятие петель гистерезиса осуществляются периодически, а их параметры вычисляются в управляющей программе. Отладка новых функций при смене методики измерений проводится по MathCAD или по другим программам. Результаты работы установки представлены в таблице, где приведены магнитные характеристики (Вr–остаточная намагниченность образца; Нc–коэрцитивная сила; Bm и Нm – max индукция и напряженность магнитного поля по петле гистерезиса) неотожженных и отожженных пермаллоевых образцов (80 НХС), подвергнутых термомагнитной обработке (ТМО). Образцы – стержневые сердечники 10 х 0,2 мм.

| L, мм | D, мм | T, С° | TMO, мин | Br, Тл | Hc, А/м | Bm, А/м | Hm, А/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,2 | 100 | 20 | 0,1142 | 135,56 | 0,7187 | 1320 |
| 10 | 0,2 | 200 | 20 | 0,0601 | 60,39 | 0,7243 | 1320 |
| 10 | 0,2 | 250 | 20 | 0,0537 | 59,57 | 0,7385 | 1320 |
|  10 | 0,2 | 100 | 20 |  0,0115 |  5,2 |  0,7 | 1320 |

Из таблицы видно, что Hc неотожженных образцов остаётся значительной и превышать величину ГОСТа – 50 А/м. Поэтому подвергаем образцы термообработке (ГОСТ 10160–92). В этом случае получаем результаты, которые показывают, что ТМО улучшает магнитные свойства отожженных пермаллоевых образцов по сравнению с образцами, подвергнутыми и не подвергнутыми полному циклу стандартной термообработке.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований, стержневых и тороидальных образцов, показали высокую перспективность применения комплексной установки для экспресс-анализа магнитных свойств магнитомягких материалов и изделий. Погрешность измерений установки составляет менее 10 %.