## Slide 1: Ежегодная аттестация аспирантов Соловьёва Яна Вячеславовна
Биоразлагаемые полимеры
2 курс Руководитель: Смирнов Сергей Витальевич
Лаборатория микромеханики материалов

## Slide 2
Сополимеры L-лактида и ε-капролактона:
синтез, анализ строения и механические свойства
Я. В. Соловьёва, С. В. Смирнов, В.А. Кузнецов, М.И. Кодесс, К.А. Чистяков, А.П. Сафронов, А.В. Пестов
Совместная работа института машиноведения, института органического синтеза и уральского федерального университета
Задача: получение сополимеров L-лактида и 𝜀-капролактона и установление влияние соотношения сомономеров на состав и свойства сополимеров, а также на деформационные свойства пленок на их основе.
Журнал: Polymer Science, Series B.
Издатель: Pleiades Publishing, Ltd.

## Slide 3
Обозначение на графике | Мольное соотношение L-лактид : 𝜀-капролактон в полимере | Модуль упругости, МПа | Максимальное напряжение, МПа
А | 86 : 14 | 1379 | 33
Б | 73 : 27 | 401 | 16
В | 63 : 37 | 179 | 9
Г | 50 : 50 | 75 | 5
Д | 39 : 61 | 85 | 5
Е | 26 : 74 | 65 | 4
Механические свойства сополимеров (L–лактид)-(ε–капролактон) при 25 ⁰С

## Slide 4: Исследование биоразлагаемых нитей
ООО «Медин-Н»
рассасывающиеся мононити на основе сополимера молочной кислоты и ε-капролактона с насечками для косметологии «Soft Lift»
Состав нити: L-лактид : ε-капролактона = 70:30

## Slide 5
Chart: Относительная деформация, %
| 0.15427334173559362 | 0.94025698965627347 | 1.7387694426421907 | 2.5441926254061298 | 3.2877175450502589 | 4.1069621873702777 | 4.9018949817661088 | 5.7332209718275884 | 6.468393354761572 | 7.2812244421077237 | 8.1181187899759681 | 8.9319442269304687 | 9.6739776221620577 | 10.49197932747165 | 11.299888384256459 | 12.095616658338995
3,30 | 16.3071 | 46.0937 | 75.1534 | 99.054 | 115.2015 | 126.1697 | 135.2175 | 143.1426 | 150.3094 | 158.2138 | 166.4794 | 175.1357 | 182.9194 | 191.8763 | 200.3382 | 208.644
1,66 | 27.6331 | 72.6455 | 101.8595 | 116.3452 | 126.5354 | 135.4883 | 144.4968 | 154.6755 | 164.5742 | 175.0158 | 185.2943 | 194.9629 | 204.4544 | 212.7193
0,83 | 42.9393 | 78.951 | 101.3692 | 114.4326 | 124.4065 | 133.3091 | 142.724 | 152.2923 | 161.692 | 171.9034 | 181.2986 | 190.7362 | 199.6148 | 207.8992 | 215.2532
0,41 | 34.1233 | 66.2947 | 89.7685 | 103.5601 | 113.8365 | 122.3488 | 131.0828 | 140.1582 | 149.6438 | 159.1936 | 168.0023 | 177.4466 | 185.8316 | 193.894 | 201.0193
0,08 | 28.5226 | 66.9002 | 90.2102 | 103.5028 | 113.4806 | 121.801 | 130.7303 | 139.6771 | 149.3399 | 158.8101 | 167.9355 | 177.6554 | 186.3984 | 194.9485 | 202.2315
0,04 | 39.8543 | 69.2542 | 86.9899 | 98.1596 | 106.5626 | 115.2774 | 123.4489 | 131.7683 | 140.4716 | 149.0903 | 157.4657 | 165.5564 | 173.7404 | 181.7169 | 189.1441 | 197.0294 | 203.5537
Скорость деформации
едениц/сек
Деформационные кривые
нити сополимера L–лактида и ε–капролактона
при различных скоростях деформации

## Slide 6
Chart: Относительная деформация, %
| 5.0023250913142867 | 5.4906192952045139 | 6.0019391611951693 | 6.5008952477536353 | 7.0033552394143301 | 7.4976561377655546 | 8.0069737722692054 | 8.5081823692505409 | 9.0058870611296307 | 9.5011890752243495 | 10.006001688882279 | 10.50395665969725 | 10.997857111751056 | 11.500567382347633 | 12.000374417288075 | 12.503134743671824 | 13.009298863583474 | 13.504500766103829 | 14.005058637851899 | 14.507768908448476 | 14.998565901697456 | 15.50217717646318 | 16.008591575310692 | 16.498487564390526 | 17.000446998179473
615 | 5351.8894 | 5344.4509 | 5378.1206 | 5435.7046 | 5465.2613 | 5539.4912 | 5587.961 | 5640.2939 | 5690.9215 | 5781.1103 | 5820.1842 | 5895.5152 | 5941.1885 | 6019.0663 | 6092.4953 | 6191.0427 | 6247.8291 | 6324.6409 | 6417.0453 | 6501.5445 | 6603.1964 | 6673.2609 | 6775.4012 | 6876.9806 | 6975.1874
Chart: Относительная деформация, %
| 5.001660926272363 | 5.4949934936647526 | 6.0009141338581644 | 6.4971439561015965 | 7.0009665841615139 | 7.4944989622332772 | 8.0045656740238531 | 8.4987973894734772 | 9.0048678876764203 | 9.5003983725420085 | 10.009266220256308 | 10.497653473334019 | 11.005372409641867 | 11.507996173625488 | 11.999430539563756 | 12.508048623928818 | 12.99733502506375 | 13.505503535400203 | 13.998286623424297 | 14.508353335214874 | 14.997839547029196 | 15.502661228486017 | 16.009730780085864 | 16.506609987037276
617 | 224.0463 | 240.7881 | 255.3601 | 271.1043 | 293.7416 | 287.5761 | 290.479 | 287.5201 | 292.2877 | 285.3414 | 292.1521 | 293.293 | 279.5179 | 282.263 | 278.1638 | 285.9745 | 273.9184 | 268.2439 | 265.6538 | 272.0933 | 302.9243 | 282.3379 | 286.7628 | 281.7944
Зависимости
модуля накопления(Е’) и модуля потерь(Е’’)
от деформации

## Slide 7: Зависимости относительной деформации и модуля релаксации (|R*|) от времени
Chart: Время, сек
Chart: Время, сек
10 N 7.5 N 5 N 2.5 N

## Slide 8
Результаты:
Обработаны данные испытаний для сополимеров L–лактида и ε–капролактона в виде плёнок
Проведены испытания сополимера L–лактида и ε–капролактона в виде нити
Обработаны данные испытаний для сополимера L–лактида и ε–капролактона в виде нити
Получены зависимости деформационных свойств материала от скорости деформации, модуля упругости от относительной деформации, а также проведены измерения на ползучесть
Успешно сдан аспирантский экзамен по дисциплине «Английский язык»
Написана статья в журнал «Polymer Science» (WoS, Scopus, RSCI).

## Slide 9: Благодарю за внимание!
yana-soloveva-1998@mail.ru
+7 (932) 607-11-97
Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук
620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34

## Slide 10: Основные параметры вязко-упругих свойств
Модуль накопления E ‘- представляет жесткость и упругую составляющую материала. Он выражает способность организма накапливать механическую энергию напряжения и полностью восстанавливать ее в виде упругой деформации.
Модуль потерь E ‘’- представляет собой вязкую составляющую материала. Вязкость отражает его способность рассеивать механическую энергию.
Комплексный модуль Е* - Измерение общей сопротивляемости материала деформации
Коэффициент потерь tan δ - это мера отношения энергии, рассеиваемой за счет демпфирования, к упругой энергии, удерживаемой и затем восстанавливаемой во время цикла синусоидальной деформации.
Потери
Накопления