## Slide 1: Исследование механических и вязкоупругих свойств сополимера l–лактида и ε-капролактона
Докладчик: Соловьёва Яна Вячеславовна Аспирант 1-го года
Руководитель: Смирнов Сергей Витальевич
Лаборатория микромеханики материалов

## Slide 2
Актуальность
Биоабсорбируемые полимеры
Полимеризация
Адресная доставка лекарств
Тканевая инженерия
Биоабсорбируемые стенты
Упаковачная промышленность
Геотекстиль

## Slide 3: Динамический механический анализ
DMA EPLEXOR®
up to 1500 N

## Slide 4: Применение ДМА в изучении полимеров
Механические свойства полимера являются следствием:
Химического состава полимера
Молекулярной структуры полимера
ДМА позволяет измерить:
Модули как функцию температуры
Температуру стеклования
Температуры других структурных переходов
Поведение материалов под нагрузкой
Упруго-вязкие свойства
Конфигурации цепи

## Slide 5
Цель: исследование механических свойств сополимера (l–лактид)-(ε-капролактон) методом ДМА при температурах 25°С и 50°С
Исследования в Институте машиноведения
l-лактид
ε-капролактон
2-Этилгексаноат олова(II)
ДЭГ
сополимер l–лактида и ε-капролактона
Наименование сополимера | Содержание в мольных % мономеров |  | Содержание в полимере на основе ЯМР | 
 | l–лактида | ε-капролактона | l–лактида | ε-капролактона
(PLA)-(PCL)-8020 | 80 | 20 | 92 | 8
(PLA)-(PCL)-7030 | 70 | 30 | 84 | 16
(PLA)-(PCL)-6535 | 65 | 35 | 79 | 21
(PLA)-(PCL)-6040 | 60 | 40 | 77 | 23
(PLA)-(PCL)-5545 | 55 | 45 | 69 | 31
(PLA)-(PCL)-5050 | 50 | 50 | 67 | 33
(PLA)-(PCL)-4060 | 40 | 60 | 56 | 44
(PLA)-(PCL)-3070 | 30 | 70 | 41 | 59

## Slide 6
Кривая сопротивления деформации для сополимеров (l–лактид)-(ε-капролактон) различного состава при 25°С

## Slide 7
Кривая сопротивления деформации для сополимеров (l–лактид)-(ε-капролактон) различного состава при 50°С
Chart: Strain, %

## Slide 8
Данные зависимости модуля упругости (E’) от температуры
Область вязкоупругого поведения
Область стекловидного
состояния
Область высокоэластичного
состояния
Chart: Температура, ⁰С
ПЛКЛ-88:12 | 634.3871 | 708.7473 | 721.0394 | 697.2233 | 724.2965 | 734.5642 | 655.5453 | 719.2142 | 695.9089 | 729.7706 | 694.3776 | 695.1024 | 683.0359 | 707.3816 | 713.1276 | 708.309 | 691.4907 | 699.1471 | 674.6163 | 695.1043 | 700.4228 | 686.5856 | 684.4569 | 680.2828 | 715.8414 | 723.8703 | 705.3636 | 694.0078 | 704.8105 | 710.6743 | 716.5549 | 713.1737 | 713.7474 | 712.3935 | 708.261 | 692.8839 | 693.5155 | 666.9472 | 672.3211 | 664.6452 | 654.0113 | 639.212 | 628.2326 | 611.1242 | 602.4594 | 587.076 | 569.2306 | 561.4162 | 554.2203 | 506.5336 | 490.6481 | 0.27843 | 0.13461 | 102.3375 | 0.90345 | 1.0039

## Slide 9: Изменение модуля потерь E’’ при деформации
Chart: Strain, %
| 3.0732515413761652E-2 | 0.20737166314371835 | 1.1625917950669584 | 2.7051665656697255 | 4.9241814541861828 | 10.462541203682253 | 17.836223077158728 | 20.03687536833516 | 20.016985161786771 | 19.997263668171783 | 19.99386459716311 | 19.99274897120441 | 19.991875190255257 | 19.994866285018077 | 19.986795737158857 | 19.988159478860702
ПЛКЛ-41:59 | 5.4038 | 6.5195 | 7.9452 | 9.8954 | 10.4836 | 10.3252 | 11.23 | 10.2175 | 9.1656 | 9.2834 | 9.5317 | 9.6893 | 9.1708 | 9.0293 | 9.4703 | 9.1088
ПЛКЛ-56:44 | 4.9177 | 5.2229 | 9.0405 | 10.0544 | 11.0609 | 11.1539 | 11.2022 | 11.411 | 10.9895 | 10.4411 | 10.1594 | 9.6285 | 9.6316 | 9.9635 | 10.1456 | 9.766
ПЛКЛ-67:33 | 9.1865 | 10.1741 | 13.6722 | 15.0489 | 15.532 | 16.3794 | 16.7384 | 16.2842 | 16.3347 | 15.8123 | 15.465 | 15.3011 | 13.8808 | 14.6754 | 14.0755 | 14.9209
ПЛКЛ-69:31 | 8.1536 | 8.4996 | 8.7761 | 9.3424 | 10.6932 | 4.442 | 2.5999 | 1.4986 | 1.6272 | 0.59017 | 0.64941 | 1.4487 | 0.59302 | 1.0565 | 0.24445 | 1.1187
ПЛКЛ-77:23 | 32.3794 | 33.4526 | 42.4984 | 44.22 | 45.8965 | 47.8946 | 51.3878 | 51.5744 | 52.2388 | 53.4797 | 50.8995 | 50.5114 | 51.1608 | 48.7323 | 49.8327 | 50.4156
ПЛКЛ-79:21 | 31.6096 | 33.1635 | 34.9128 | 36.1283 | 40.0707 | 22.2517 | 0.84816 | 1.3567 | 0.23096 | 0.25359 | 0.606 | 0.19503 | 0.15685 | 0.53425 | 0.42089 | 0.20432
ПЛКЛ-85:15 | 73.0343 | 78.7246 | 92.7101 | 106.4178 | 112.1649 | 115.7195 | 116.8452 | 118.4163 | 120.8362 | 123.405 | 125.4445 | 128.8853 | 131.5562 | 135.6087 | 140.6704 | 149.9436 | 156.6745 | 146.1781 | 143.2735 | 140.8639 | 139.013 | 140.1746 | 140.0092 | 138.6893 | 140.9404 | 138.4789 | 139.8797 | 138.8484 | 138.9082 | 139.8546 | 138.9095 | 138.5732 | 137.6782 | 136.9954 | 138.2298

## Slide 10: Зависимость модуля упругости от содержания l-лактида
Chart: Содержание L-лактида, %
| 92 | 85 | 79 | 77 | 69 | 66 | 56 | 41
 | 1378.6333 | 400.8333 | 96.8367 | 179.3267 | 28.15 | 74.95 | 84.5467 | 65.1633

## Slide 11: Световая микроскопия сополимеров различного состава
ПЛКЛ-92:8 ПЛКЛ-85:15 ПЛКЛ-77:23
ПЛКЛ-67:33 ПЛКЛ-56:44 ПЛКЛ-41:59

## Slide 12
Результаты:
Синтезирован ряд сополимеров l–лактида и 𝜀–капролактона различного состава в ЦКП Института органического синтеза УрО РАН
Проведено исследование механических свойств сополимеров
Получена температурная зависимость модулей упругости и потерь, определены температуры стеклования для изучаемого ряда сополимеров
Определены значения модуля упругости, предела прочности и удлинения при максимальном усилии для сополимеров разного состава
Успешно сдан аспирантский экзамен по дисциплине «История философии науки»
Оформляется статья по изучаемой тематике в журнал «Высокомолекулярные соединения» (WoS, Scopus, RSCI).

## Slide 13
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ
yana-soloveva-1998@mail.ru
+7 (932) 607-11-97
Институт машиноведения имени Э.С. Горкунова Уральского отделения Российской академии наук
620049 г. Екатеринбург, ул.Комсомольская, 34

## Slide 14: Типичные задачи, решаемые при помощи ДМА:
идентификация материалов по характерным температурам физических и фазовых переходов.
определение интервала вязкоэластичности полимеров
определение степени кристалличности полимеров
исследование влияния модифицирующих добавок, характеристик смесей и композиционных материалов
старение материалов, затвердевание / сшивание материалов под действием различных факторов
влияние содержания физически и / или химически связанной воды на свойства материалов
изменение свойств материалов под действием факторов внешней среды (коррозия металлов, набухание полимеров) и многие другие.